Штукатурка цементная М-150 Усиленная (ручное нанесение)

ПАСПОРТ  КАЧЕСТВА

| Смесь сухая штукатурная легкая на цементном вяжущем производится в соответствии с ГОСТ 33083—2014 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Тара: мешок 25 кг. | № п/п | Наименование показателей | Фактические результаты |
|  | 1 | Цвет | Серый |
|  | 2 | Влажность по массе, % | 0,15 |
|  | 3 | Наибольшая крупность зёрен заполнителя (остаток на сите), % | 0,63 |
|  | 4 | Подвижность растворной смеси, Пк/см | Пк3/11,3 |
|  | 5 | Водоудерживающая способность, % | 97 |
| Тара: МКР 1 тонна | 6 | Сохраняемость первоначальной подвижности, мин | 90 |
|  | 7 | Расслаиваемость растворной смеси, % | отсутствует |
|  | 8 | Прочность на сжатие, Мпа | 15 |
|  | 9 | Прочность сцепления (адгезия) с основанием, МПа | 0,35 |
|  | 10 | Морозостойкость, циклов | F35 |
|  | 11 | Температурный режим работ, С | от +5 до +30 |
|  | 12 | Деформация усадки, мм | 0,9 |
| Срок хранения 12 месяцев с даты изготовления, в сухом помещении и плотно закрытой заводской упаковке |  |  |  |

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРОДУКЦИИ

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

МЕШКОТАРА 25 кг.

ОПИСАНИЕ

Штукатурка цементная М-150 Усиленная (ручное нанесение) Предназначена для оштукатуривания поверхностей фасадов выше цокольной части, выравнивания стен в помещениях с любым уровнем влажности (в том числе неотапливаемых), а так же для ремонта сколов, выбоин и трещин глубиной до 60 мм во всех типах зданий и сооружений. Подготовка основы: - Основание должно быть прочным, очищенным от пыли, грязи, масел, жиров и всех видов красок. А так же отслаивающихся элементов. Поверхности с высоким водопоглащением перед началом штукатурных работ необходимо обработать грунтовкой в 1-2 слоя. - Прочность основания не должны быть ниже чем 70% от прочности наносимой штукатурки Виды выполняемых работ: - Оштукатуривание внутри и снаружи зданий под дальнейшее чистовое покрытие (шпатлевка, декоративные штукатурки, покраска, декоративный кирпич, плитку и т.п.) - Идельно подходит для нанесения штукатурок тапа «Короед» и «Шуба» - Универсальная, для механизированного и ручного нанесения - Не боится сырости! Приготовление растворной смеси: - Для приготовления используйте чистые емкости и инструменты. Грязный инструмент сократит жизнь готового раствора. - Содержимое упаковки высыпать в ёмкость с чистой водой - Тщательно перемешать до однородной массы. - Перемешивание производится механизированным (профессиональный миксер или электродрель с насадкой) или ручным способом. - Раствор необходимо выдержать в течение 3-5 минут, а затем вновь тщательно перемешать. - Полученный раствор необходимо использовать в течение времени, указанном в таблице - Не допускается добавлять в раствор другие компоненты. Порядок работы: - Работы необходимо проводить в резиновых перчатках. Для защиты дыхательных путей применять респиратор или марлевую повязку. При попадании в глаза немедленно промыть большим количеством воды. - Перед началом работ следует подготовить рабочую поверхность. - Приготовленный раствор наносят на поверхность набрасыванием при помощи специального инструмента (кельмы, шпатель), либо намазыванием снизу-вверх, начиная с низа стены. - Нанесенный раствор выравнивают правилом зигзагообразными движениями. - Раствор, оставшийся на рабочей поверхности правила, снимают мастерком и наносят на незаполненные места, затем снова выравнивают. - Отштукатуренную поверхность следует затирать в полусхватившемся состоянии. - При многослойном штукатурном покрытии каждый последующий слой наносится не ранее чем через 24 часа. Условия транспортирования и хранения: - Смесь транспортировать в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов. Мешки с сухой смесью хранить в крытых сухих помещениях в условиях, обеспечивающих сохранность упаковки и предохранение от увлажнения. Срок хранения в таре изготовителя – 6 месяцев со дня изготовления при соблюдении условий транспортирования и хранения. Наибольшая крупность зерен заполнителя, мм; 0,63. Марка прочности на сжатие МПа, не менее; 15. Адгезия к основанию МПа, не менее; 0,35. Расход воды на 1 кг сухой смеси, литров:; 0,20-0,25. Расход воды на 25 кг сухой смеси, литров:; 5-6,25. Жизнеспособность раствора мин., не менее; 90. Расход сухой смеси на 1 м2 при толщине 10 мм, кг; От 15. Максимальная толщина слоя, мм; 20. Морозостойкость; F35. ГОСТ 33083-2014