Штукатурка цементная М-75 (ручное нанесение)

ПАСПОРТ  КАЧЕСТВА

| Смесь сухая штукатурная легкая на цементном вяжущем производится в соответствии с ГОСТ 33083—2014 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Тара: мешок 25 кг. | № п/п | Наименование показателей | Фактические результаты |
|  | 1 | Цвет | Серый |
|  | 2 | Влажность по массе, % | 0,15 |
|  | 3 | Наибольшая крупность зёрен заполнителя (остаток на сите), % | 1,25 |
|  | 4 | Подвижность растворной смеси, Пк/см | Пк3/11,3 |
|  | 5 | Водоудерживающая способность, % | 98,6 |
| Тара: МКР 1 тонна | 6 | Сохраняемость первоначальной подвижности, мин | 180 |
|  | 7 | Расслаиваемость растворной смеси, % | 8,9 |
|  | 8 | Прочность на сжатие, Мпа | 0,3 |
|  | 9 | Прочность сцепления (адгезия) с основанием, МПа | 0,31 |
|  | 10 | Морозостойкость, циклов | F35 |
|  | 11 | Температурный режим работ, С | от +5 до +30 |
|  | 12 | Деформация усадки, мм | 0,9 |
| Срок хранения 12 месяцев с даты изготовления, в сухом помещении и плотно закрытой заводской упаковке |  |  |  |

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРОДУКЦИИ

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

МЕШКОТАРА 25 кг.

ОПИСАНИЕ

Штукатурка цементная М-75 (ручное нанесение) Применяется для оштукатуривания вручную кирпичных, каменных и бетонных поверхностей (наружные и внутренние стены, перегородки, колонны и т.п.). горизонтальных и вертикальных швов в стенах из панелей и крупных бетонных блоков и устранения сколов и других дефектов бетонных поверхностей. Подготовка основы: - Основание должно быть сухим, прочным, очищенным от пыли, старой краски, масляных пятен и других покрытий, ухудшающих сцепление с поверхностью. - Все глубокие повреждения поверхности (трещины, выбоины и др.) должны быть предварительно заделаны, металлические элементы должны быть защищены от коррозии. - На гладких и глянцевых поверхностях необходимо выполнить насечку. - Поверхность основания необходимо обработать соответствующей основанию грунтовкой в один или несколько слоев. После нанесения дать грунтовке высохнуть. Виды выполняемых работ: - Оштукатуривание внутри и снаружи зданий под дальнейшее чистовое покрытие (шпатлевка, декоративные штукатурки, покраска, декоративный кирпич, плитку и т.п.) - Не предназначена для механизированного нанесения Условия проведения работ: - Температура применения (воздуха, основания, материалов): от + 5°C до + 25°C. - Вновь нанесенные покрытия необходимо защищать от дождя, замораживания и слишком быстрого высыхания, в том числе под прямым воздействием солнечных лучей. Приготовление растворной смеси: - Для приготовления используйте чистые емкости и инструменты. Грязный инструмент сократит жизнь готового раствора. - Сухую смесь постепенно высыпать в емкость, содержащую необходимое количество воды. - Перемешать вручную или механической дрелью-миксером с насадкой для высоковязких растворов до получения однородной массы. - Оставить на время для дозревания, составляющее 5 минут, и снова тщательно перемешать. - Затвердевшую массу не разбавлять водой, и не смешивать с сухим материалом. Порядок работы: - Работы необходимо проводить в резиновых перчатках. Для защиты дыхательных путей применять респиратор или марлевую повязку. При попадании в глаза немедленно промыть большим количеством воды. - Перед началом работ следует подготовить рабочую поверхность. - Готовую штукатурную смесь нанести на поверхность набросом или намазыванием, затем разровнять при помощи правила. - Подрезку штукатурного слоя (удаление неровностей и наплывов) производить после схватывания растворной смеси. - Время схватывания зависит от толщины слоя, температуры и влажности воздуха - Дальнейшие работы стоит производить только после полного высыхания нанесенного слоя Условия транспортирования и хранения: - Смесь транспортировать в соответствии с правилами перевозки грузов. Мешки с сухой смесью хранить в крытых сухих помещениях в условиях, обеспечивающих сохранность упаковки и предохранение от увлажнения. Срок хранения в таре изготовителя – 6 месяцев со дня изготовления при соблюдении условий транспортирования и хранения. Наибольшая крупность зерен заполнителя, мм; 1,25. Марка прочности на сжатие МПа, не менее; 7,5. Адгезия к основанию МПа, не менее; 0,3. Расход воды на 1 кг сухой смеси, литров:; 0,2-0,28. Расход воды на 25 кг сухой смеси, литров:; 5-6,25. Жизнеспособность раствора мин., не менее; 60. Расход сухой смеси на 1 м2 при толщине 10 мм, кг; От 15. Максимальная толщина слоя, мм; 0,3-30. ГОСТ 33083-2014