Пескобетон М-300

ПАСПОРТ  КАЧЕСТВА

| Смесь сухая строительная цементно-песчаная производится в соответствии с ГОСТ 31357-2007 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Тара: мешок 25 кг. | № п/п | Наименование показателей | Фактические результаты |
|  | 1 | Цвет | Серый |
|  | 2 | Влажность по массе, % | 0.2 |
|  | 3 | Наибольшая крупность зёрен заполнителя (остаток на сите), мм | 5 |
|  | 4 | Марка подвижности, Пк/см | Пк-2 |
|  | 5 | Водоудерживающая способность, % | 90 |
| Тара: МКР 1 тонна | 6 | Прочность при сжатие, Мпа | 30 |
|  | 7 | Расход воды, л/1кг | 0,14-0,18 |
|  | 8 | Адгезия к основанию Мпа, не менее | 0,3 |
|  | 9 | Температура применения , С | "+5 до +30 |
|  | 10 | Жизнеспособность раствора мин, не менее | 60 |
|  | 11 | Морозостойкость, циклов | F50 |
|  | 12 | Удельная эффективная активность, естественных радионуклидов Аэфф, не более | 370 Бк/кг |
| Срок хранения 12 месяцев с даты изготовления, в сухом помещении и плотно закрытой заводской упаковке |  |  |  |

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРОДУКЦИИ

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

МЕШКОТАРА 25 кг.

ОПИСАНИЕ

Пескобетон, М-300. Смесь предназначена для выполнения общестроительных работ: устройство высокопрочных износостойких полов в качестве несущего слоя в жилых, офисных, торговых, производственных помещениях; заделка швов, трещин, выбоин, крепление металлических элементов и монтаж железобетонных конструкций; устройство ленточного фундамента в малоэтажном строительстве; создание отмосток, отливок. Подготовка основы: - Поверхность очищается от мусора пыли, а также других инородных включений. - Для снижения впитывающей способности основания и устранения возможности образования трещин применяется грунтовка. Материал для грунтования выбирается исходя из условий и типа основания. - Для снижения факторов деформации во время твердения раствора, вдоль стен прокладывается демпферная лента. - При толщине стяжки более 5 см рекомендуется использовать армированную сетку. - Для создания ровной поверхности заданной толщины необходимо использовать маяки, которые монтируются на тот же раствор, из которого заливается стяжка. Виды выполняемых работ: - Общестроительные работы (заделка выбоин, трещин в стенах, кладка заборов из кирпича и блоков, засыпка пустот, установка столбов) - Заливка стяжки в квартирах, жилых домах и нежилых помещениях (офисы, МОПы, гаражи, площадки.) от низкой до высокой степени проходимости. (только летний состав) - Предназначена для использования в стяжке при прокладке системы «Теплый пол» (только летний состав) Приготовление растворной смеси: - Для приготовления используйте чистые емкости и инструменты. Грязный инструмент сократит жизнь готового раствора. - Для приготовления растворной смеси в чистую ёмкость с отмеренным количеством воды комнатной температуры добавить соответствующее количество сухой смеси, указанной на упаковке. - Сухую смесь постепенно добавляют в воду при перемешивании, добиваясь получения однородной консистенции; - Перемешивание рекомендуется осуществлять миксером или дрелью с насадкой до получения однородной пастообразной массы. - Приготовленный раствор выдержать в течение 5 минут, затем снова тщательно перемешать. - Готовая смесь сохраняет свои свойства в течение 60 минут (наличие сквозняков и повышенная температура снижают время применения); - В процессе производства работ следует периодически перемешивать растворную смесь - Минимальная толщина стяжки в системе «теплый пол» зависит от высоты её конструктивных элементов (слой толщиной 40 мм должен быть обеспечен без учета толщины кабеля или труб). Требуется армирование сеткой. Порядок работы: - В процессе работы и в течение 2-х дней температура основы должна быть от +5С до +30С. - Работы необходимо проводить в резиновых перчатках. Для защиты дыхательных путей применять респиратор или марлевую повязку. При попадании в глаза немедленно промыть большим количеством воды. - Раствор равномерно нанести на предварительно подготовленную поверхность слоем необходимой толщины, разгладить и выгнать лишний воздух с не застывшего ещё бетонного раствора вибрированием или штыкованием по всей площади основания. - При заливке стяжки раствор заливается равномерно между маяками, после чего осуществляется выравнивание при помощи правила. - Через 4–8 часов необходимо удалить маяки и произвести заделку отверстий. Условия транспортирования и хранения: - Смесь транспортировать в соответствии с правилами перевозки грузов. Мешки с сухой смесью хранить в крытых сухих помещениях в условиях, обеспечивающих сохранность упаковки и предохранение от увлажнения. Срок хранения в таре изготовителя – 6 месяцев со дня изготовления при соблюдении условий транспортирования и хранения. Наибольшая крупность зерен заполнителя, мм; 5. Марка прочности на сжатие МПа, не менее; 30. Адгезия к основанию МПа, не менее; 0,3. Расход воды на 1 кг сухой смеси, литров:; 0,14-0,18. Расход воды на 25 кг сухой смеси, литров:; 3,5-4,5. Жизнеспособность раствора мин., не менее; 60 мин. Подвижность раствора; Пк-2. При наличии в окошке Состав является зимним Использовать до – 15 оС Затворять Теплой Водой 50-70 оС