Пескобетон М-200

ПАСПОРТ  КАЧЕСТВА

| Смесь сухая строительная цементно-песчаная производится в соответствии с ГОСТ 31357-2007 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Тара: мешок 25 кг. | № п/п | Наименование показателей | Фактические результаты |
|  | 1 | Цвет | Серый |
|  | 2 | Влажность по массе, % | 0,3 |
|  | 3 | Наибольшая крупность зёрен заполнителя (остаток на сите), мм | 5 |
|  | 4 | Марка подвижности, Пк/см | Пк-2 |
|  | 5 | Водоудерживающая способность, % | 90 |
| Тара: МКР 1 тонна | 6 | Прочность при сжатие, Мпа | 20 |
|  | 7 | Расход воды, л/1кг | 0,14-0,18 |
|  | 8 | Температура применения , С | +5 до +30 |
|  | 9 | Жизнеспособность, мин | 120 |
|  | 10 | Морозостойкость, циклов | F50 |
|  | 11 | Удельная эффективная активность, естественных радионуклидов Аэфф, не более | 370 Бк/кг |
|  | 12 | Расход на 1м2 при толщине слоя 10 мм | 18 кг. |
| Срок хранения 12 месяцев с даты изготовления, в сухом помещении и плотно закрытой заводской упаковке |  |  |  |

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРОДУКЦИИ

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

МЕШКОТАРА 25 кг.

ОПИСАНИЕ

Пескобетон, М-200. Смесь предназначена для проведения общестроительных работ, устройства стяжек, отмосток, дорожек. Может использоваться в качестве монтажного раствора при устройстве фундаментов из фундаментных блоков. Подходит для заливки небольших опалубок, цокольных работ. Подготовка основания: - Основание должно быть прочным, сухим, очищенным от пыли, жиров, краски и отслоений. - Для увеличения прочности сцепления с основанием рекомендуется обработать поверхность соответствующей основанию грунтовкой. Виды выполняемых работ: - Общестроительные работы (заделка выбоин, трещин в стенах, кладка заборов из кирпича и блоков, засыпка пустот, установка столбов) - Заливка стяжки в квартирах, жилых домах и нежилых помещениях (офисы, МОПы ит.д.) с низкой и средней проходимостью (только летний состав). - Подготовка базового слоя для укладки брусчатки и тротуарной плитки - Возможно использовать как стяжку при прокладке системы «Теплый пол» (только летний состав) Приготовление растворной смеси: - Для приготовления используйте чистые емкости и инструменты; - Пользуйтесь мерными емкостями для добавления нужного объема воды; - Добавить соответствующее количество сухой смеси, указанное на упаковке; - Перемешивание рекомендуется осуществлять миксером или дрелью с насадкой до получения однородной массы без комков; - Сухую смесь постепенно добавляют в воду при перемешивании, добиваясь получения однородной консистенции; - Приготовленный раствор выдержать в течение 5 минут, затем снова тщательно перемешать; - Готовая смесь сохраняет свои свойства в течение 60 минут (наличие сквозняков и повышенная температура снижают время применения); - В процессе производства работ следует периодически перемешивать растворную смесь - Минимальная толщина стяжки в системе «теплый пол» зависит от высоты её конструктивных элементов (слой толщиной 40 мм должен быть обеспечен без учета толщины кабеля или труб). Требуется армирование сеткой. Порядок работы: - В процессе работы и в течение 2-х дней температура основы должна быть от +5С до +30С. - Работы необходимо проводить в средствах индивидуальной защиты, при попадании в глаза немедленно промыть большим количеством воды. - Не разрешается добавлять воду в готовый раствор (для разжижения), в этом случае необходимо приготовить новый раствор; - Заливается раствор по заранее установленным маякам в один слой; - Готовую стяжку требуется укрыть от резкого высыхания, сквозняков и прямых солнечных лучей Условия транспортирования и хранения: - Смесь транспортировать в соответствии с правилами перевозки грузов. Мешки с сухой смесью хранить в крытых сухих помещениях в условиях, обеспечивающих сохранность упаковки и предохранение от увлажнения. Срок хранения в таре изготовителя – 6 месяцев со дня изготовления при соблюдении условий транспортирования и хранения. Наибольшая крупность зерен заполнителя, мм; 5. Марка прочности на сжатие МПа, не менее; 20. Адгезия к основанию МПа, не менее; 0,3. Расход воды на 1 кг сухой смеси, литров:; 0,14-0,18. Расход воды на 25 кг сухой смеси, литров:; 3,5-4,5. Жизнеспособность раствора мин., не менее; 60 мин. Подвижность раствора; Пк-2. При наличии в окошке Состав является зимним Использовать до – 15 оС Затворять Теплой Водой 50-70 оС Марка прочности на сжатие; М200. Прочность сцепления с основанием (адгезия), не менее, Мпа; 0,3. Подвижность смеси, расплыв кольца; Рк2 (10-12 см). Наибольшая крупность зерен заполнителя, мм; 5. Морозостойкость; F35. Водоудерживающая способность; 95%. Требуемое количество воды на мешок массой 25 кг; 3,5-4,5 л. Толщина слоя при устройстве стяжки (теплый пол), мм; 40-100. Толщина слоя при устройстве стяжки, мм; 10-100. Время затвердевания, часов; 24. Время проведения последующих работ, часов; 48. Время набора прочности, суток; 28. Температура воды/готового раствора, оС; Не менее +10/ не более +20. Температура воздура/поверхности, оС; Не менее +5/ не более +35. Относительная влажность воздуха, %; 60. Относительная влажность основания, %; 8. Температура эксплуатации, оС; Не менее -50/ не более +50.