Штукатурка цементная М-100 Универсальная

ПАСПОРТ  КАЧЕСТВА

| Смесь сухая штукатурная на цементном вяжущем производится в соответствии с ГОСТ 33083—2014 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Тара: мешок 25 кг. | № п/п | Наименование показателей | Фактические результаты |
|  | 1 | Цвет | Серый |
|  | 2 | Наибольшая крупность зёрен заполнителя (остаток на сите), % | 0,63 |
|  | 3 | Подвижность растворной смеси, Пк/см | Пк3/11,3 |
|  | 4 | Водоудерживающая способность, % | 98,6 |
|  | 5 | Сохраняемость первоначальной подвижности, мин | 180 |
| Тара: МКР 1 тонна | 6 | Расслаиваемость растворной смеси, % | 8,9 |
|  | 7 | Прочность на сжатие, Мпа | 10,4 |
|  | 8 | Прочность сцепления (адгезия) с основанием, МПа | 0,4 |
|  | 9 | Капиллярное водопоглощение, кг /м² мин 0,5 | 0,31 |
|  | 10 | Коэффициент паропроницаемости, Мг/(м*ч*Па) | 0,1 |
|  | 11 | Морозостойкость, циклов | F35 |
|  | 12 | Деформация усадки, мм | 0,9 |
| Срок хранения 12 месяцев с даты изготовления, в сухом помещении и плотно закрытой заводской упаковке |  |  |  |

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРОДУКЦИИ

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

МЕШКОТАРА 25 кг.

ОПИСАНИЕ

Штукатурка цементная М-100 Универсальная Смесь применяется для выравнивания кирпичных, каменных и бетонных поверхностей (наружные и внутренние стены, перегородки, колонны и т.п.) ручным и машинным способом нанесения. Рекомендуется для внутренних работ в помещениях с любой влажностью, а также для наружных работ. Подготовка основы: - Основание должно быть сухим, прочным, очищенным от пыли, старой краски, масляных пятен и других покрытий, ухудшающих сцепление с поверхностью. - Все глубокие повреждения поверхности (трещины, выбоины и др.) должны быть предварительно заделаны, металлические элементы должны быть защищены от коррозии. - На гладких и глянцевых поверхностях необходимо выполнить насечку. - Поверхность основания необходимо обработать соответствующей основанию грунтовкой в один или несколько слоев. После нанесения дать грунтовке высохнуть. Виды выполняемых работ: - Оштукатуривание внутри и снаружи зданий под дальнейшее чистовое покрытие (шпатлевка, декоративные штукатурки, покраска, декоративный кирпич, плитку и т.п.) - Идеально подходит для нанесения штукатурок тапа «Короед» и «Шуба» - Универсальная, для механизированного и ручного нанесения - Не боится сырости! Приготовление растворной смеси: - Для приготовления используйте чистые емкости и инструменты. Грязный инструмент сократит жизнь готового раствора. - Сухую смесь высыпать в емкость с чистой водой температурой от +15° до +18°С в соотношении 0,18-0,25 л. воды на 1 кг смеси. - Тщательно перемещать при помощи дрели с насадкой до получения однородной массы без комков. - Дать выстояться в течение 10 минут и перемешать вторично. - Избыток воды приводит к снижению прочностных характеристик раствора. - Приготовленную растворную смесь можно использовать в течение 2-х часов. Порядок работы: - Работы необходимо проводить в резиновых перчатках. Для защиты дыхательных путей применять респиратор или марлевую повязку. При попадании в глаза немедленно промыть большим количеством воды. - Перед началом работ следует подготовить рабочую поверхность. - При ручном способе нанесения: Готовую штукатурную смесь нанести на поверхность набросом или намазыванием, затем разровнять при помощи правила. - Подрезку штукатурного слоя (удаление неровностей и наплывов) производить после схватывания растворной смеси. - Время схватывания зависит от толщины слоя, температуры и влажности воздуха (6-12 часов с момента нанесения). - При механизированном способе нанесения: Сухую смесь высыпать в бункер штукатурной станции. - Расход воды для перемешивания установить в зависимости от требуемой констистенции растворной смеси. - Штукатурную смесь нанести на поверхность набрызгом полосами в один слой. - Разровнять при помощи правила, затем разровнять при помощи правила. - Подрезку штукатурного слоя (удаление неровностей и наплывов) производить после схватывания растворной смеси. Время схватывания зависит от толщины слоя, температуры и влажности воздуха - После подрезки поверхность затереть губчатой (войлочной) теркой, обильно смоченной водой, заполняя все оставшиеся неровности в нанесенном слое. Условия транспортирования и хранения: - Смесь транспортировать в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов. Мешки с сухой смесью хранить в крытых сухих помещениях в условиях, обеспечивающих сохранность упаковки и предохранение от увлажнения. Срок хранения в таре изготовителя – 6 месяцев со дня изготовления при соблюдении условий транспортирования и хранения. Наибольшая крупность зерен заполнителя, мм; 0,63. Марка прочности на сжатие МПа, не менее; 10. Адгезия к основанию МПа, не менее; 0,3. Расход воды на 1 кг сухой смеси, литров:; 0,18-0,25. Расход воды на 25 кг сухой смеси, литров:; 4,5-6,25. Жизнеспособность раствора мин., не менее; 120. Расход сухой смеси на 1 м2 при толщине 10 мм; 15. Максимальная толщина слоя, мм; 5-30. Морозостойкость; F35. ГОСТ 33083-2014