Кладочная смесь для газоблока и силиката М-100

ПАСПОРТ  КАЧЕСТВА

| Смесь сухая строительная кладочная цементная производится в соответствии с ГОСТ Р 58272-2018 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Тара: мешок 25 кг. | № п/п | Наименование показателей | Фактические результаты |
|  | 1 | Цвет | Серый |
|  | 2 | Влажность по массе, % | 0,2 |
|  | 3 | Наибольшая крупность зёрен заполнителя (остаток на сите), % | 1,5 |
|  | 4 | Содержание зерен наибольшей крупности, % | 0,4 |
|  | 5 | Подвижность по расплыву конуса , мм | 154 |
| Тара: МКР 1 тонна | 6 | Сохраняемость первоначальной подвижности,час/мин | 3 часа |
|  | 7 | Время корректировки, мин | 10 |
|  | 8 | Прочность при сжатие в возрасте 28 суток, МПа | 10 |
|  | 9 | Прочность при сдвиге в возрасте 28 суток, Мпа | 0,28 |
|  | 10 | Капиллярное водопоглащение, кг/м2 мин 0,5 | 0,1 |
|  | 11 | Морозостойкость, циклов | F75 |
|  | 12 | Удельная эффективная активность,естественных радионуклидов Аэфф, не более | 370 Бк/кг |
| Срок хранения 12 месяцев с даты изготовления, в сухом помещении и плотно закрытой заводской упаковке |  |  |  |

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРОДУКЦИИ

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

МЕШКОТАРА 25 кг.

ОПИСАНИЕ

Кладочная смесь для газоблока и силиката М-100 Кладочная смесь универсальная водостойкая всесезонная для газобетонных и силикатных блоков применяется при наружных и внутренних работах в помещениях с нормальной и повышенной влажностью. Подготовка основы: - Укладку клеевого раствора производят на основание, очищенное от снега, наледи, мусора и сильных загрязнений. - Для подготовки основания запрещается использовать горячую воду или продув горячим воздухом. Условия проведения работ: - Температура воздуха при проведении работ – от - 0°С до +35°С - Температура поверхности – не менее +5°С - Относительная влажность воздуха – не более 60% Приготовление растворной смеси: - Для приготовления используйте чистые емкости и инструменты. Грязный инструмент сократит жизнь готового раствора. - Сухую смесь предварительно перемешать (разрыхляют, если смесь слежалась). - В ёмкость для приготовления раствора залить 0,22-0,25 л чистой воды на 1 кг смеси. Количество воды подбирается опытным путем до требуемой консистенции - Сухую смесь постепенно добавляют в воду при перемешивании, добиваясь получения однородной консистенции, не содержащей комков; - Перемешивание осуществлять с помощью миксера или дрели с насадкой для вязких веществ. - Приготовленный раствор выдержать в течение 5-10 минут и снова интенсивно перемешать. - Загущать готовый раствор сухой смесью запрещается. - Запрещено добавлять в состав прочие смеси и составы Порядок работы: - Работы необходимо проводить в резиновых перчатках. Для защиты дыхательных путей применять респиратор или марлевую повязку. При попадании в глаза немедленно промыть большим количеством воды. - Укладка первого ряда блоков начинается с самого высокого угла фундамента. - Блоки по одному укладываются на углах фундамента, тщательно выравниваются с помощью строительного уровня. - После укладывания и выравнивания угловых блоков между ними натягиваются строительные шнуры, после чего выкладываются остальные блоки. - Прежде чем приступить к укладке очередного ряда блоков следует использовать шлифовальную доску. - Это делается для того, чтобы устранить все неровности на поверхности уже уложенного ряда блоков. Условия транспортирования и хранения: - Смесь транспортировать в соответствии с правилами перевозки грузов. Мешки с сухой смесью хранить в крытых сухих помещениях в условиях, обеспечивающих сохранность упаковки и предохранение от увлажнения. Срок хранения в таре изготовителя – 6 месяцев со дня изготовления при соблюдении условий транспортирования и хранения. Наибольшая крупность зерен заполнителя, мм; 0,63. Марка прочности на сжатие МПа, не менее; 10. Адгезия к основанию МПа, не менее; 0,5. Расход воды на 1 кг сухой смеси, литров:; 0,22-0,25. Расход воды на 25 кг сухой смеси, литров:; 5,5-6,25. Жизнеспособность раствора мин., не менее; 60 мин. Морозостойкость; Пк-3. ГОСТ 58272-2018