Стяжка для пола М-200 Базовая + Армирующее волокно

ПАСПОРТ  КАЧЕСТВА

| Смесь сухая строительная цементная напольная выравнивающая производится в соответствии с ГОСТ 31358-2019 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Тара: мешок 25 кг. | № п/п | Наименование показателей | Фактические результаты |
|  | 1 | Цвет | Серый |
|  | 2 | Влажность по массе, % | 0,18 |
|  | 3 | Подвижность по расплыву кольца , мм | 105 |
|  | 4 | Время начала схватывания, не менее, мин | 120 |
|  | 5 | Предел прочности на растяжение при изгибе, Мпа | 4 |
| Тара: МКР 1 тонна | 6 | Предел прочности при сжатии, Мпа | 20 |
|  | 7 | Прочность сцепления (адгезия) с основанием, Мпа | 0,3 |
|  | 8 | Деформация усадки/расширения, не более, мин | 0,8/0,5 |
|  | 9 | Истираемость ( сопротивление износу), г/см2 | 0,7 |
|  | 10 | Время пешеходного движения, через ч | 24 часа |
|  | 11 | Стойкость к ударным воздействиям (для несущих смесей), кг | 7 fдоп≤5 |
|  | 12 | Морозостойкость, циклов | F50 |
| Срок хранения 12 месяцев с даты изготовления, в сухом помещении и плотно закрытой заводской упаковке |  |  |  |

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРОДУКЦИИ

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

МЕШКОТАРА 25 кг.

ОПИСАНИЕ

Стяжка для пола М-200 Специальный состав для выравнивания бетонных оснований, устройства несвязанной стяжки, замоноличивания стыков на горизонтальных поверхностях, как основа для финишного выравнивания пола, а также под укладку плитки в жилых и общественных помещениях. Для внутренних работ. Подготовка основы: - Поверхность должна быть прочной (не менее 50% от проектной), сухой, очищенной от пыли, жиров, краски и отслоений. - Сильно впитывающие основания должны быть предварительно обработаны грунтовкой, гладкие не впитывающие основания при необходимости обработать бетон - контактом. - При устройстве «теплых» и «плавающих» полов необходимо использовать армирующую сетку. Виды выполняемых работ: - Общестроительные работы (заделка выбоин, трещин в стенах, кладка заборов из кирпича и блоков, засыпка пустот, установка столбов) - Заливка стяжки в квартирах, жилых домах и нежилых помещениях (офисы, МОПы ит.д.) с низкой и средней проходимостью. - Предназначена для использования в стяжке при прокладке системы «Теплый пол» Приготовление растворной смеси: - Для приготовления используйте чистые емкости и инструменты; - Пользуйтесь мерными емкостями для добавления нужного объема воды; - Добавить соответствующее количество сухой смеси, указанное на упаковке; - Перемешивание рекомендуется осуществлять миксером или дрелью с насадкой до получения однородной массы без комков; - Сухую смесь постепенно добавляют в воду при перемешивании, добиваясь получения однородной консистенции; - Приготовленный раствор выдержать в течение 5 минут, затем снова тщательно перемешать; - Готовая смесь сохраняет свои свойства в течение 60 минут (наличие сквозняков и повышенная температура снижают время применения); - В процессе производства работ следует периодически перемешивать растворную смесь - Минимальная толщина стяжки в системе «теплый пол» зависит от высоты её конструктивных элементов (слой толщиной 40 мм должен быть обеспечен без учета толщины кабеля или труб). Требуется армирование сеткой. Порядок работы: - В процессе работы и в течение 2-х дней температура основы должна быть от +5С до +30С. - Работы необходимо проводить в средствах индивидуальной защиты, при попадании в глаза немедленно промыть большим количеством воды. - Не разрешается добавлять воду в готовый раствор (для разжижения), в этом случае необходимо приготовить новый раствор; - Заливается раствор по заранее установленным маякам в один слой; - Готовый раствор нанести на пол. Разровнять при помощи металлической линейки, правила или другого подходящего инструмента. Загладить поверхность при помощи полутёрка. - Готовую стяжку требуется укрыть от резкого высыхания, сквозняков и прямых солнечных лучей Условия транспортирования и хранения: - Смесь транспортировать в соответствии с правилами перевозки грузов. Мешки с сухой смесью хранить в крытых сухих помещениях в условиях, обеспечивающих сохранность упаковки и предохранение от увлажнения. Срок хранения в таре изготовителя – 6 месяцев со дня изготовления при соблюдении условий транспортирования и хранения. Наибольшая крупность зерен заполнителя, мм; 5. Марка прочности на сжатие МПа, не менее; 20. Адгезия к основанию МПа, не менее; 0,3. Расход воды на 1 кг сухой смеси, литров:; 0,14-0,18. Расход воды на 25 кг сухой смеси, литров:; 3,5-4,5. Жизнеспособность раствора мин., не менее; 60 мин. Подвижность раствора; Пк-2. ГОСТ 31358-2019